КОД ПРОДУКТА	G930

Название	POLIFOND TX 93

Описание	Грунт ПУ прозрачный двухкомпонентный тиксотропный

## ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (20°C) 	60” (+-2) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	46,6% (+-2) %

Вес (20°C) 	0,970 (+-1%) Kg/lt

НАНЕСЕНИЕ	Распылением, наливом

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## Отвердитель	                       В370Е(RS=25%)			     % catalisi	     50%

## Отв. альтернативный	                                                               Эффект 2° cat.

Разбавитель	DIL. POL. SPECIAL (Р730Е)	% разбавления наливом	20%

% разбавления распылением	30%

Pot life                              более 3-4 часов (продукт с отверд. на 50% и разбав. на 20%)

Вязкость  нанесения (20°C) наливом	18-20” DIN 4 (разбавленный на 20%)

Вязкость нанесения (20°C) распылением	15” DIN 4 (разбавленный на 30%)

Сухой остаток нанесения наливом:		34,8%(с отвердителем В370Е разбавленный на 20%)

Сухой остаток нанесения распылением: 	     32.8%(с отвердителем В370Е разбавленный на 30%)

РАСХОД 	140-180 g/m2 на один слой

Сушка при 20(

Пылестойкость 	10’				Шлифовка		через   4-6 часов

Брать в руки через	40’	                                 Повторное нанесение   после   6 часов

Система сушки горячим воздухом:

20 минут при температуре 30-35°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):

Шлифовка: 	шлифовальная бумага 220-400

ПРИМЕНЕНИЕ: Универсальный ПУ-грунт с хорошими характеристиками  заполнения, растекания,  вертикальности и шлифуемости.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

в соответствующе проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения

| Сектор использования | Мебель |
| --- | --- |
| Тип древесины | Любой |
| Нанести краситель UNIVERCOLOR разбавленный 1:4 раствором воды и ацетона |
|  | Код | Продукт | Нанесение | расход (g/m2) |
|  | С520...Е | UNIVERCOLOR | РАСПЫЛЕНИЕ | 50-80 |
| После 10-30 минут нанести один слой грунта с отвердителем В370Е на 50% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход(g/m2) |
|  | G930E | POLIFOND TX 93 | РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ | 140-180 |

| После 40-60 минут нанести второй слой грунта |
| --- |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | G930E | POLIFOND TX 93 | РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ | 160 |
| После 4-6 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой лака c отвердителем В370Е на 50% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | Н090…Е | POLIРАС 90 TX VARI GLOSS | РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ, AIRLESS | 120-140 |

# Text boxes

Техническая характеристика