Код продукта	Н210…Е

Название	POLIРАC TX UNI VARI GLOSS

Описание	Лак ПУ прозрачный двухкомпонентный

## Физико-химические характеристики

Вязкость (20°C) 	50" (+/- 5) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	47 (+/- 1) %

Вес (20°C) 	0.940 Kg/Lt

НАНЕСЕНИЕ	Воздушное распыление,  ROBOT VERTICALE

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## Отвердитель			B580E (R.S.=24%)			% catalisi		50%

Альтернативный отв.	В430Е (R.S.=25.2%) 50%	Эффект 2° cat.		Более твердый

Более глянцевый 10 глосс

Разбавитель	Diluente Pol. Spesial (Р730Е)	% разбавления наливом                    20%

% разбавления распылением   	30%

Pot life                   Более 4 часов (продукт с отверд.B580E на 50% и разбав. на 30%)

4 часа (продукт с отвердителем В430Е на 50% и разбавителем на 30%)

Вязкость нанесения (20(С) наливом             18-20((DIN 4(разбавленный на 20%)

Вязкость нанесения (20(С) распылением      15” DIN 4 (разбавленный на 30%)

Сухой остаток наливом                     36.1%(разбавленный на 20% В580Е)

Сухой остаток распылением    	 33.9% (разбавление на 30% В580Е)

РАСХОД 	120-140 g/m2 на каждый слой

СУШКА ПРИ  20°C

Пылеустойчивость	15(

Брать в руки через	40(

Складировать                         6-8 часов

Система сушки горячим воздухом:

20  минут при температуре 30-35°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):	20-30 GLOSS

Шлифовка: 	шлиф. Бумага (зерно 220-400 )

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Лак ПУ высокой твердости предназначенный для столов, барной мебели, мебели для ресторанов

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения;

| Сектор использования | Мебель,столы и др. |
| --- | --- |
| Тип древесины | все типы древесины |
| Нанести краситель UNIVERCOLOR разбавленный 1:4 раствором воды и ацетона |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | С520...Е | UNIVERCOLOR | Распылением | 60-80 |
| После 10-30 минут нанести один слой грунта c отвердителем В320Е на 50% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | G820E | POLIFOND ТХ 82 | Распылением, наливом, airless | 150-180 |

| После 40-60 минут нанести еще один слой грунта |
| --- |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | G820E | POLIFOND ТХ 82 | Распылением, наливом, airless | 150-180 |
| После 8-12 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой лака с отвердителем B540E на 50% и разбавителем Р730У на 20% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | Н210…Е | POLIPAC TX UNI VARI GLOSS | Распылением, Airless. наливом | 120-140 |

# Text boxes

Техническая характеристика