Код продукта	Н090…Е

Название	POLРАС 90 TX VARI GLOSS

Описание	Лак ПУ прозрачный двухкомпонентный

## Физико-химические характеристики

Вязкость (20°C) 	40" (+/- 5) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	41 (+/- 1) %

Вес (20°C) 	0.960 Kg/Lt

НАНЕСЕНИЕ	Воздушное распыление,  AIRLESS, налив

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## Отвердитель			B540E (R.S.=26%)			% catalisi		50%

Альтернативный отв.	В370Е (R.S.=25%) 50%	Эффект 2° cat.		Более быстрый

В370ASE (RS=25%) 50%

Разбавитель	Diluente Pol. Spesial/Dil.Pol.300	% разбавления, наливом                    20%

% разбавления, распылением 	30%

Pot life                   Более 4 часов (продукт с отверд.B540E на 50% и разбав. на 20%)

4 часа (продукт с отвердителем В370Е на 50% и разбавителем на 30%)

Вязкость нанесения (20(С ) наливом             20((DIN 4(разбавленный на 20%)

Вязкость нанесения (20(С ) распылением      15” DIN 4 (разбавленный на 30%)

Сухой остаток наливом                                 37,5%(разбавленный на 20% В320Е)

Сухой остаток распылением    	             30% (разбавление на 30% В320Е)

РАСХОД 	      120-140 g/m2 на каждый слой

СУШКА ПРИ  20°C

Пылеустойчивость	10’-15(

Брать в руки через	60(

Система сушки горячим воздухом:

20  минут при температуре 30-35°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):	10-20-30-40-50-60-90 GLOSS

Шлифовка: 	шлиф. Бумага (зерно 220-400 )

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Большая стойкость к намокаемости и расширяемости создают приспособленным для рабочих поверхностей, собранной мебели и внутренних дверей.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения;

| Сектор использования | Мебель,двери и др. |
| --- | --- |
| Тип древесины | все типы древесины |
| Нанести краситель UNIVERCOLOR разбавленный 1:4 раствором воды и ацетона |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | С520...Е | UNIVERCOLOR | Распылением | 60-80 |
| После 10-30 минут нанести один слой грунта c отвердителем В370Е на 50% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | G920E | POLIFOND ТХ 92 | Распылением, наливом, airless | 150-200 |

| После 40-60 минут нанести еще один слой грунта |
| --- |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | G920E | POLIFOND ТХ 92 | Распылением, наливом, airless | 150-200 |
| После 8-12 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой лака с отвердителем B540E на 50% и разбавителем Р730Е на 20% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | Н090…Е | POLIPAC TX 90 VARI GLOSS | Распылением, Airless. наливом | 120-140 |

# Text boxes

Техническая характеристика