КОД ПРОДУКТА	N600Е – N610E

Название	Imprexil idro trasparente e colorato

Описание	Пропитка водная для наружных работ

## ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (20°C) 	45”  DIN 2

Сухой остаток (teorico) 	14%

Вес (20°C) 	1,000 Kg/lt

НАНЕСЕНИЕ	Погружением

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## Отвердитель	                                              			     % catalisi

## Отв. альтернативный	                                                              Эффект 2° cat.

Разбавитель		% разбавления наливом

% разбавления распылением

Pot life

Вязкость  нанесения (20°C) наливом

Вязкость нанесения (20°C) распылением

Сухой остаток нанесения наливом:

Сухой остаток нанесения распылением:

РАСХОД 	10-40 g/m2 на один слой

Сушка при 20(

Пылестойкость            15 мин 					Шлифовка

Брать в руки через     30 мин		Повторное нанесение   2-4 часа(

Складирование           4 часа

Система сушки горячим воздухом:

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):

Шлифовка:

ПРИМЕНЕНИЕ: Пропитка водорастворимая для  внешних работ, готовая к использованию. Не предназначена для твердых пород древесины .

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения

| Сектор использования | Для наружных работ |
| --- | --- |
| Тип древесины | Мягкие породы древесины |
| Нанести пропитку |
|  | Код | Продукт | Нанесение | расход (g/m2) |
|  | N600Е | Imprexil idro trasparente e colorato | окунанием | 50-100 |
| После 2-4 часов нанести грунт |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход(g/m2) |
|  | N080E | Idroprim tx 61 | РАСПЫЛЕНИЕ | 150-200 |

| После 4-6 часов шлифовать (шлиф. бумага зерно 200-400) и нанести лак |
| --- |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | N15030Е | Idrowood tx 52 30 gloss | РАСПЫЛЕНИЕ | 200-250 |

# Text boxes

Техническая характеристика