КОД ПРОДУКТА	G950E

Название	POLIFOND TX 95

Описание	Грунт ПУ прозрачный двухкомпонентный

## ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость (20°C) 	60” (+-2) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	49% (+/-2) %

Вес (20°C) 	0,970 (+-1%) Kg/lt

НАНЕСЕНИЕ	Распылением

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## Отвердитель	                       В370Е(NCO=4,1-RS=25%)			     % catalisi	     50%

## Отв. альтернативный	 B37 АS (50%)                                                 Эффект 2° cat.

Разбавитель	DIL. POL. SPECIAL /DIL.POL.300	% разбавления наливом	20%

% разбавления распылением	30%

Pot life                              более 4 часов (продукт с отверд. на 50% и разбав. на 20%)

Вязкость  нанесения (20°C) наливом	20” DIN 4 (разбавленный на 20% наливом)

Вязкость нанесения (20°C) распылением	15” DIN 4 (разбавленный на 30% распылением)

Сухой остаток нанесения наливом:		37.1 %(разбавленный на 20% В320Е)

Сухой остаток нанесения распылением: 	35.2%(разбавленный на 30% В320Е)

РАСХОД 	120-150 g/m2 на один слой

Сушка при 20(

Пылестойкость 	10’				Шлифовка		 через 8 часов

Брать в руки через	60 мин	Повторное нанесение   после 12 часов

Система сушки горячим воздухом:

20 минут при температуре 30-35°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):	60°

Шлифовка: 	шлифовальная бумага 220-400

ПРИМЕНЕНИЕ: Грунт универсальный с хорошими характеристиками нанесения, для традиционной мебели.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения

| Сектор использования | MЕБЕЛЬ, СТОЛЫ КУХНИ |
| --- | --- |
| Тип древесины | Обычный |
| Нанести краситель UNIVERCOLOR разбавленный 1:4 раствором воды и ацетона |
|  | Код | Продукт | Нанесение | расход (g/m2) |
|  | С520...Е | UNIVERCOLOR | РАСПЫЛЕНИЕ | 60-80 |
| После 10-30 минут нанести один слой грунта с отвердителем В370Е на 50% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход(g/m2) |
|  | G950E | POLIFOND TX 95 | РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ, AIRLESS | 120-150 |
| После 40-60 минут нанести второй слой грунта |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | G950E | POLIFOND TX 95 | РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ | 120-150 |
| После 8-12 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой лака c отвердителем В320Е на 50% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | Н080…Е | POLIРАС ТХ 80 VARI GLOSS | РАСПЫЛЕНИЕ, НАЛИВ | 120-140 |

# Text boxes

Техническая характеристика