| Лузоколор | Краситель |  |
| --- | --- | --- |
| Группа продукта 1310 / 1311 |  |  |
| 1.Описание | Физически сохнущий краситель для декоративной отделки в мебельном производстве. Весь ассортимент П-каталога (Р 77). Пригоден для нанесения вальцами и распылением, кистью и тампоном. Возможно последующее нанесение продуктами Лузоцелл, Лузомин и Лузопур. В результате даёт рустикальный эффект окраски. Не содержит формальдегида. |
| 1.1. Области применения | В мебельной промышленности |  |
| 1.2. Ассортимент | П 10 .......................................................................................... П 11 ........................................................................................... П17 ........................................................................................... П 21 ........................................................................................... П 30 .......................................................................................... П 33 ........................................................................................... П 35 ........................................................................................... П 36 ............................................................................................ П 37 ........................................................................................... П 40 ........................................................................................... П 43 ........................................................................................... П 44 ............................................................................................ П 45 ........................................................................................... П 46 венге ........................................................................................... | № рецептуры 131010 131011 131017 131021 131030 131033 131035 131036 131037 131040 131043 131044 131045 131046 131302 |
| Отвердитель | нет |  |
| Растворитель | нет |  |
| Фасовка | Одноразовые ёмкости по 4,5 кг и 25 кг |  |
| 2. Спецификация | Связующее вещество | НЦ |
|  | Поставочная вязкость (DIN вискозиметром (4 мм) | 11-18 с (в зави-сим. от оттенка) |
|  | Содержание сухого остатка | в зав. от оттенка |
|  | Минимальная температура при нанесении и сушке | 15( С |
|  | Максимальная влажность воздуха при нанесении и сушке Время сушки при нормальном климате 23 ° C при 65% влажности воздуха согласно DIN | 70 % 30 мин |
|  | Срок хранения (20( С) в закрытой оригинальной упаковке | 12 месяцев |
|  | Точка воспламенения | > 23( С |
|  | Лузоколор 1310 |  |
| 3. Выработка | Перед применением хорошо перемешать! |  |
| 3.1 Данные | Вид нанесения | Разбавление |
| применения | воздушный | неразбавленный |
|  | безвоздушный | неразбавленный |
|  | комбинированный | неразбавленный |
|  | вальцами | неразбавленный |

| 3.2. Очистка прибора | Сразу же после окончания работ растворителем НЦ 1 |
| --- | --- |
| 4. Указания по технологии | Нижеследующие сведения являются руководством и примерами для применения. Индивидуальные методы применения могут иметь от них отклонения. |
| 4.1 Подложка | Изделия из древесины всех видов в мебельном производстве и при внутренних отделочных работах. |
| 4.2 Предварительная обработка | Подложка должна быть сухой и чистой, свободной от пыли, загрязнений, влажности, жира, масла и подобного. Влажность дерева не должна составлять более чем 15%. |
| 4.3 Технология нанесения | Лузоколор наносить в зависимости от желаемого эффекта окраски. Последующее нанесение без промежуточной шлифовки многослойного лака Лузоцелл, Лузопур или Лузомин. |
| 5. Меры безопасности | См. действующий информационный лист по мерам безопасности (EG-Sicherheitsdatenblatt) . |
| 6. Специальные указания | Предохранять упаковки от попадания прямых солнечных лучей. |