| Применение: | Для склеивания полиуретановой и латексной пены между собой, с текстилем, тканями, фанерой, деревом и картоном. |
| --- | --- |
| Свойства: | Curvalin D 4005 - водная дисперсия, которую можно перерабатывать с помощью насосов. Имеет свойства очень схожие со свойствами клеев на органических растворителях. Клей обладает высокой начальной схватываемостью, отличным поведением при склеивании деталей под напряжением, а так же превосходной жаропрочностью. |
| Использование: | Curvalin D 4005 наносится при помощи пистолета-распылителя. Убедитесь, что клей не вступает в контакт с деталями, содержащими цветные металлы. Чтобы достичь хорошего начального схватывания, клей, нанесенный на обе поверхности необходимо обветрить. После короткого обветривания при комнатной температуре, детали склеиваются и сильно сжимаются. Детали, находящиеся под легким напряжением могут быть склеены односторонне (рекомендуемый расход 100-120 гр/м2). При склейке в "мокром" состоянии, необходимо, чтобы хоть один из склеиваемых субстратов поглощал влагу. Curvalin D 4005 должен подаваться при помощи мембранного насоса. |
| Хранение: | Хранить при температуре не ниже +5°С, так как водная дисперсия морозо-неустойчива. Рекомендованная температура хранения 15-25°C. В запечатанной емкости Курвалин D 4005 хранится 3 месяца без ущерба качества. |
| Техническая информация: | Основа: | модифицированная полиуретановая дисперсия |
|  | Сухой остаток: VOC - содержание | ~ 58 % 0,0 % |
|  | Плотность: | 1,00 г/см3 |
|  | Вязкость: pH | 450 мПа.с при 20°С ~ 10,5 |
|  | Затвердитель: | - |
|  | Диаметр сопла: | 1,0-1,3 мм |
|  | Давление материала: | 2,0-3,0 бар |
|  | Давление в системе: | 1-2 бар |
|  | Рекомендуемая рабочая температура: | 18-22°C |
|  | Склеиваемые поверхности: | Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли и обезжирены. |
|  | Вид нанесения: | одностороннее и двухстороннее |
|  | Расход: | 100-120гр/м2 на одну сторону |
|  | Обветривание: | 60 сек |
|  | Открытое время: | до 60 мин |
|  | Конечная прочность: | через 24 часа |
|  | Очистка: | холодной водой |