Код продукта	F170…E

Название	NITROPAC 332 VARI GLOSS

Описание	Нитро лак прозрачный

## Физико-химические характеристики

Вязкость (20°C) 	50" (+/- 3) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	26 (+/- 1) %

Вес (20°C) 	0.930 (+/- 1%) Kg/Lt

НАНЕСЕНИЕ	Воздушное распыление, AIRLESS

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## Отвердитель			                        			% catalisi

Альтернативный отв.		Эффект 2° cat.

Разбавитель	Diluente Nitro. Special	% разбавления наливом                    20%

% разбавления распылением 	30%

Pot life

Вязкость нанесения (20(С) наливом             18-20(( DIN 4 (разбавленный на 20%)

Вязкость нанесения (20(С) распылением      15” DIN 4 (разбавленный на 30%)

Сухой остаток наливом                     20% (разбавленный на20%)

Сухой остаток распылением   	18.6% (разбавление на 30% )

РАСХОД 	120-150 g/m2 на каждый слой

СУШКА ПРИ  20°C

Пылеустойчивость	10’

Брать в руки через	60(

Складирование	6-8 чаcов

Система сушки горячим воздухом:

20 минут при температуре 30-35°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):	5-10-15-20-30-40-50-60 глосс

Шлифовка: 	шлиф. бумага (зерно 220- 400)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Нитроцеллюлозный лак универсальный с отличными характеристиками.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения;

| Сектор использования | Мебель |
| --- | --- |
| Тип древесины | традиционные типы древесины |
| Нанести краситель UNIVERCOLOR разбавленный 1:4 раствором воды и ацетона |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | С520Е | UNIVERCOLOR | Распылением | 60-80 |
| После 10-30 минут нанести один слой грунта |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | ELA0111E | NITROFOND AV | Распылением, airless, наливом | 120-180 |

| После 30-40 минут нанести второй слой грунта |
| --- |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | ELA0111E | NITROFOND AV | Распылением, AIRLESS, наливом | 120-180 |
| После 8 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести слой лака |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | F170…E | NITROPAC 332 VARI GLOSS | Распылением, AIRLESS, наливом | 120-150 |

# Text boxes

Техническая характеристика