| Лузопур | Однокомпонентный многослойный ПУР-лак |  |
| --- | --- | --- |
| Группа продукта 1383 |  |  |
| 1. Описание | Быстросохнущий многослойный лак для открытопористой отделки деревянных изделий. Лакокрасочный материал пригодный для нанесения методом распыления и наливом. Получаемые в результате поверхности соответствуют DIN 68861/1 группы нагрузки 1С, DIN EN 71 то есть являются предельно водоустойчивыми, устойчивыми к царапинам и обладают хорошей светоустойчивостью. Не содержит формальдегида. |
| 1.1 Области применения | В мебельной промышленности и при внутренних отделочных работах, все породы дерева и материалы из древесины. |
| 1.2 Ассортимент | Широкий диапазон всех степеней блеска и вязкости, напр. |  |
|  | глянцевый .................................................................................. шелковисто – глянцевый .......................................................... шелковисто – матовый ............................................................. матовый ....................................................................................... | № рецептуры 138301 138302 138303 138304 |
| Отвердитель | нет |  |
| Растворитель | Лузорас НЦ 1 | 196001 |
| 1.3 Фасовка | Одноразовые ёмкости по 4,5 кг, 25 кг, 180 кг |  |
| 2. Спецификация | Связующее вещество | Производное целлюлозы, уретан-алкид |
|  | Поставочная вязкость согласно DIN вискозиметром (4 мм | 35-40 с |
|  | Содержание сухого остатка (в завис-ти от степени блеска) | 24 - 25 % |
|  | Плотность (20( С) | прибл. 0,97 кг/л |
|  | Пропорция при смешивании | нет |
|  | Жизнеспособность (potlife), является значительным лишь при использовании отвердителя | нет |
|  | Минимальная температура при при нанесении и сушке | 15( С |
|  | Максимальная влажность воздуха при нанесении и сушке | 70 % |
|  | Расход рабочей смеси (без потерь нанесения) при 30 (m сухого слоя | прибл. 120 г/м2 |
|  | Время сушки для 30 (m сухого слоя при нормальном климате 23( С, 65 % влажности воздуха согласно DIN. |  |
|  | - сухой от пыли через | 15 мин. |
|  | - шлифуется и готов к повторному нанесению лака через | 30 мин. |
|  | - полностью отвержден через | 45 мин. |
|  | Срок хранения (20( С) в закрытой оригинальной упаковке | 12 месяцев |
|  | Точка воспламенения | ( 21( С |

|  | Лузопур 1383 |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Выработка | Перед применением хорошо перемешивать! |
| 3.1 Данные | Вид нанесения | Разбавление | Форсунка | Давление |
| применения | Воздушный | прибл. 10-15 % растворителем НЦ 1 | 1,5 - 1,8 мм | 3 - 4 бар |
|  | Безвоздушный | по мере необходимости растворителем НЦ 1 | 0,28 - 0,38 мм | 80-160 бар |
|  | Комбинированный | прибл. 10-15% растворителем НЦ 1 | в зависимости от установки |
|  | Наливом | прибл. 10 % НЦ 1 |  |
|  | Вальцами | специальные настройки |  |
|  | Распыление в электростати- ческом поле | специальные настройки |  |

| 3.2 Очистка прибора | Сразу же после окончания работ растворителем НЦ 1 |
| --- | --- |
| 4. Указания по технологии | Нижеследующие сведения являются руководством и примерами для применения. Индивидуальные методы применения могут иметь от них отклонения. |
| 4.1 Подложка | Изделия из древесины всех видов в мебельном производстве и при внутренних отделочных работах. |
| 4.2 Предварительная обработка | Подложка должна быть сухой и чистой, свободной от пыли, загрязнений, влажности, жира, масла и подобного. Влажность дерева должна составлять не более чем 15%. |
| 4.3 Технология нанесения | Наносить 2 слоя Лузопура 1383 с расходом прибл. 120 г/м2 с промежуточной шлифовкой К 320. |
| 5. Меры безопасности | См. действующий информационный лист по мерам безопасности (EG-Sicherheitsdatenblatt ). |
| 6. Специальные указания | Предохранять упаковки от попадания прямых солнечных лучей. |