| Лузоколор | Патина |  |
| --- | --- | --- |
| Группа продукта 1312 |  |  |
| 1.Описание | Физически сохнущая патина для придания эффекта старины в мебельном производстве. Широкий ассортимент оттенков. Нанесение распылением на окрашенную или загрунтованную поверхность. Возможно последующее нанесение продуктами Лузоцелл, Лузомин и Лузопур. В результате подчёркивает поры на пористых породах и позволяет выделить фрезерованные части на изделии. Не содержит формальдегида. |
| 1.1. Области применения | В мебельной промышленности окраска плоских, точёных, фрезерованных деталей, фасадных поверхностей кухонь, жилых комнат, спален. |  |
| 1.2. Ассортимент | Патина белая ............................................................................ Патина орех светлый................................................................ Патина бук.................................................................................. Патина орех............................................................................... Патина барокко.......................................................................... Патина тёмно-коричневый. Патина золото....................................................... Патина серебро возможны другие цвета | № рецептуры 131201 131216 131217 131218 131219 131250 131271 131275 |
| Отвердитель | нет |  |
| Растворитель | нет |  |
| Фасовка | Одноразовые ёмкости по 4 кг и 20 кг |  |
| 2. Спецификация | Связующее вещество | НЦ |
|  | Содержание сухого остатка (в зав. от оттенка) | 5-10% |
|  | Минимальная температура при нанесении и сушке | 15( С |
|  | Максимальная влажность воздуха при нанесении и сушке Время сушки при нормальном климате 23 ° C при 65% влажности воздуха согласно DIN | 70 % 20 мин |
|  | Срок хранения (20( С) в закрытой оригинальной упаковке | 12 месяцев |
|  | Точка воспламенения | > 23( С |
|  | Лузоколор 1312 |  |
| 3. Выработка | Перед применением хорошо перемешать! |  |
| 3.1 Данные | Вид нанесения | Разбавление |
| применения | воздушный | неразбавленный |
|  | воздушный | Возможно разбавление ацетоном или спиртом в различных пропорциях, в зависимости от желаемого эффекта |

| 3.2. Очистка прибора | Сразу же после окончания работ растворителем НЦ 1 |
| --- | --- |
| 4. Указания по технологии | Нижеследующие сведения являются руководством и примерами для применения. Индивидуальные методы применения могут иметь от них отклонения. |
| 4.1 Подложка | Изделия из древесины всех видов в мебельном производстве и при внутренних отделочных работах. |
| 4.2 Предварительная обработка | Подложка должна быть сухой и чистой, свободной от пыли, загрязнений, влажности, жира, масла и подобного. Влажность дерева не должна составлять более чем 15%. |
| 4.3 Технология нанесения | Лузоколор Патина наносить на окрашенную или загрунтованную поверхность, с последующим удалением патины шлифовальным материалом (например, скотч-брайт) через 5-10 мин, в зависимости от желаемого эффекта окраски. Последующее нанесение лаками Лузоцелл, Лузопур или Лузомин. |
| 5. Меры безопасности | См. действующий информационный лист по мерам безопасности (EG-Sicherheitsdatenblatt) . |
| 6. Специальные указания | Предохранять упаковки от попадания прямых солнечных лучей. |