| ОВЕСЦЕЛЛ 1380 | НЦ - многослойный лак |  |
| --- | --- | --- |
| Группа продукта 1380 |  |  |
| 1. Описание | Быстросохнущий многослойный лак для открытопористой отделки деревянных изделий. Лакокрасочный материал пригодный для нанесения распылением, наливом и вальцеванием. Получаемые в результате поверхности соответствуют DIN 68861/1 группы нагрузки 1 С, DIN EN 71 и являются устойчивыми к царапинам. Не содержит формальдегида. |
| 1.1 Области применения | В мебельной промышленности и при внутренних отделочных работах, для всех пород дерева и материалов из древесины. |
| 1.2 Ассортимент | Широкий диапазон всех степеней блеска и вязкости, напр. | № рецептуры |
|  | глянцевый ..................................................................................... | 138080 |
|  | шелковисто – глянцевый ............................................................. | 138081 |
|  | шелковисто – матовый ................................................................ | 138017 |
|  | матовый ........................................................................................ глубоко-матовый .......................................................................... | 138082 138083 |
| Отвердитель | нет |  |
| Растворитель | НЦ 1 | 196001 |
| 1.3 Фасовка | Одноразовые емкости по 4,5 кг, 25 кг, 180 кг |  |
| 2. Спецификация | Связующее вещество | НЦ, алкидная смола |
|  | Поставочная вязкость согласно DIN вискозиметром (4 мм | 60с-65с |
|  | Содержание сухого остатка (в зависимости от степени блеска) | 24 - 25 % |
|  | Плотность (20( С) | прибл. 0,91кг/л |
|  | Пропорция при смешивании | - |
|  | Жизнеспособность (potlife), является значительным лишь при использовании отвердителя | - |
|  | Минимальная температура при нанесении и сушке | 15( С |
|  | Максимальная влажность воздуха при нанесении и сушке | 70 % |
|  | Расход рабочей смеси (без потерь нанесения) при 30 (m сухого слоя | прибл. 120 г/м2 |
|  | Время сушки для 30 (m сухого слоя при нормальном климате 23 ( С, 65 % влажности воздуха согласно DIN. |  |
|  | - сухой от пыли через | 15 мин. |
|  | - шлифуется и готов к повторному нанесению лака через | 30 мин. |
|  | - полностью отвержден через | 45 мин. |
|  | Срок хранения (20 (С) в закрытой оригинальной упаковке | 12 месяцев |
|  | Точка воспламенения | ( 21 (С |

|  | OVESCELL 1380 |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Выработка | Перед применением хорошо перемешивать! |
| 3.1 Данные | Вид нанесения | Разбавление | Форсунка | Давление |
| применения | Воздушный | прибл. 10-15 % растворителем НЦ 1 | 1,5 - 1,8 мм | 3 - 4 бар |
|  | Безвоздушный | по мере необходимости растворителем НЦ 1 | 0,28 - 0,38 мм | 80-160 бар |
|  | Комбинированный | прибл. 10-15% растворителем НЦ 1 | в зависимости от установки |
|  | Наливом | прибл. 10 % НЦ 1 |  |
|  | Вальцами | специальные настройки |  |
|  | Распыление в элект - ростатическом поле | специальные настройки |  |

| 3.2 Очистка прибора | Сразу же после окончания работ растворителем НЦ 1 |
| --- | --- |
| 4. Указания по технологии | Нижеследующие сведения являются руководством и примерами для применения. Индивидуальные методы применения могут иметь от них отклонения. |
| 4.1 Подложка | Изделия из древесины всех видов в мебельном производстве и при внутренних отделочных работах. |
| 4.2 Предварительная обработка | Подложка должна быть сухой и чистой, свободной от пыли, загрязнений, влажности, жира, масла и подобного. Влажность дерева должна составлять не более чем 15%. |
| 4.3 Технология нанесения | Наносить 2 слоя с расходом прибл. 120 г/м2 OVESCELL 1380 с промежуточной шлифовкой зернистостью К 320. |
| 5. Меры безопасности | См. действующий информационный лист по мерам безопасности (EG-Sicherheitsdatenblatt ). |
| 6. Специальные указания | Предохранять упаковки от попадания прямых солнечных лучей. |