Код продукта	М050E

Название	ACRILFOND 500

Описание	Грунт акриловый прозрачный двухкомпонентный нежелтеющий

## Физико-химические характеристики

Вязкость (20°C) 	30" (+/- 2) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	27.8 (+/- 1) %

Вес (20°C) 	0.900  Kg/Lt

НАНЕСЕНИЕ	Воздушное распыление,  AIRLESS, наливом

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## Отвердитель			В410E (R.S.=27%)			% catalisi		20%

Альтернативный отв.	В420Е (R.S.=36%)	Эффект 2° cat.		Более укрывистый

Более твердый

Разбавитель	Diluente.Pol.Special	% разбавления, наливом                     20%

% разбавления, распылением 	30%

Pot life

Вязкость нанесения (20(С ) наливом             18-20((DIN4 (разбавленный на 20%)

Вязкость нанесения (20(С ) распылением      15” DIN 4 (разбавленный на 30%)

Сухой остаток наливом                     23.7% (разбавленный на 20%)

Сухой остаток распылением; 	37.5% (разбавление на 30% )

РАСХОД 	120-150 g/m2 на каждый слой

СУШКА ПРИ  20°C

Пылеустойчивость	10’	                                                   Шлифовка         2-3 часа

Брать в руки через	30(				              Повторное нанесение   6 часов

Складирование	4-6 чаcов.

Система сушки горячим воздухом:

20 минут при температуре 30-35°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):

Шлифовка: 	шлиф. Бумага (зерно 240-320 )

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:Акриловый грунт двухкомпонентный нежелтеющий для яркой древесины.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

Помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения;

| Сектор использования | Мебель И Др. |
| --- | --- |
| Тип древесины | все типы яркие древесины |
| Нанести один слой грунта c отвердителем В410Е на 20% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | М050E | ACRILFOND 500 | Распылением, Наливом,airless | 120-150 |

| После 30-40 минут нанести еще один слой грунта |
| --- |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | М050E | ACRILFOND 500 | Распылением, Наливом,airless | 120-150 |
| После 4-6 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой лака с отвердителем B410E на 20% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | M150…E | ACRILMATT 150 VARI GLOSS | Распылением, Airless. налив | 110-130 |

# Text boxes

Техническая характеристика