Код продукта	N560E

Название	IDROWOOD 52 BIANCO EST VARI GLOSS

Описание	Лак белый водный для наружных и внутренних работ

## Физико-химические характеристики

Вязкость (20°C) 	30.000-40. 000 СPS

Сухой остаток (teorico) 	44  %

Вес (20°C) 	1.150  Kg/Lt

НАНЕСЕНИЕ	Воздушное распыление,  AIRLESS

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## Отвердитель						                        % catalisi

Альтернативный отв.		Эффект 2° cat.

Разбавитель	вода	% разбавления, наливом

% разбавления, распылением 0-10%

Pot life

Вязкость нанесения (20(С ) наливом             НЕ НАНОСИТСЯ

Вязкость нанесения (20(С ) распылением      50-60” DIN 8

Сухой остаток наливом:		НЕ НАНОСИТСЯ

Сухой остаток распылением:             	40-44%

РАСХОД 	    200-250 g/m2 на каждый слой

СУШКА ПРИ  20°C

Пылеустойчивость	1 час	                                                               Шлифовка           4- 6 часов

Брать в руки через	2 часа			                          Перелакировка    2 часа

Складирование	4-6 чаcов.

Система сушки горячим воздухом:

Не применяется

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):	30-50

Шлифовка: 	шлиф. бумага (зерно 220-400)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ :

Белый влагостойкий  тиксотропный лак  для наружных оконных рам, предназначен для высокого порозаполнения, вертикальных работ, обладает высокой скоростью сушки и эластичностью. Хорошая стойкость к атмосферным влияниям.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре не ниже 5(С и не более 35(С. Нанесение продукта производить при температуре не ниже 15(С и влажности менее 85% .

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения;

| Сектор использования | Для наружных и внутренних работ |
| --- | --- |
| Тип древесины | Не пригоден для заготовок, содержащих танин |
| Нанести пропитку imprexil idro |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | N610Е | Imprexil idro colorato | Распылением | 80 |
| После 2-4 часов нанести грунт |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | N090E | IDROPRIM 52 BIANCO | Распылением, | 200 |

После 6 часов шлифовать (шлиф бумага зерно 180-240) и нанести лак

| N560E | IDROWOOD 52 BIANCO | Распылением, | 200-250 |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Техническая характеристика