Код продукта	М150E

Название	ACRILМАТ 150 VARI GLOSS

Описание	Лак акриловый прозрачный двухкомпонентный

## Физико-химические характеристики

Вязкость (20°C) 	40" (+/- 2) DIN 4

Сухой остаток (teorico) 	23 (+/- 1) %

Вес (20°C) 	0.970  Kg/Lt

НАНЕСЕНИЕ	Воздушное распыление,  AIRLESS, VELATRICE

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ

## Отвердитель			В410E (R.S.=27%)			% catalisi		20%

Альтернативный отв.	В420Е (R.S.=36%)	Эффект 2° cat.		Более укрывистый

Более твердый

Разбавитель	Diluente.Pol.Special	% разбавления, наливом                     20%

% разбавления, распылением 	30%

Pot life                   более 4 часов (продукт с отвердителем на 20% и разбавителем на 30%)

Вязкость нанесения (20(С ) наливом             18-20((DIN4 (разбавленный на 20%)

Вязкость нанесения (20(С ) распылением      15” DIN 4 (разбавленный на 30%)

Сухой остаток наливом:                     20.3% (разбавленный на 20%)

Сухой остаток распылением: 	  18.9% (разбавление на 30%)

РАСХОД 	110-130 g/m2 на каждый слой

СУШКА ПРИ  20°C

Пылеустойчивость	10’	                                                   Шлифовка

Брать в руки через	30(				              Повторное нанесение

Складирование	4-6 чаcов.

Система сушки горячим воздухом:

20 минут при температуре 30-35°C

20 минут при температуре 45-50°C

20 минут при температуре 20-25°C

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА

Матовость (60°):  5-10-20-30-40-50-60-90 глосс

Шлифовка:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Акриловый лак двухкомпонентный не желтеющий, для яркой древесины.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в проветриваемом

помещении при температуре 15(С-25(С. Не складировать под прямыми лучами солнца.

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ

Четкой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта

в соответствующе- проветриваемой среде, четко выполняя нормативы гигиенические  и противобезопасные

Рекомендуемый цикл нанесения;

| Сектор использования | Мебель и др. |
| --- | --- |
| Тип древесины | все яркие типы древесины |
| Нанести один слой грунта c отвердителем В410Е на 20% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | М050E | ACRILFOND 500 | Распылением, наливом, airless | 120-150 |

| После 30-40 минут нанести еще один слой грунта |
| --- |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | М050E | ACRILFOND 500 | Распылением, наливом, airless | 120-150 |
| После 4-6 часов шлифовать (зерно 220-400) и нанести один слой лака с отвердителем B410E на 20% |
|  | Код | Продукт | Нанесение | Расход (g/m2) |
|  | M150…E | ACRILMATT 150 VARI GLOSS | Распылением, наливом, аirless | 110-130 |

# Text boxes

Техническая характеристика