| Лузоколор | Краситель - концентрат |  |
| --- | --- | --- |
| Группа продукта 1317 |  |  |
| 1.Описание | Краситель-концентрат Лузоколор является концентрированным красителем на основе растворителя, который применяется в разных основах для изготовления материалов см.1.1, для декоративной отделки в мебельном производстве. Пригоден для нанесения вальцами, распылением, кистью и тампоном. Возможно последующее нанесение без промежуточной шлифовки продуктами Лузоцелл, Лузомин и Лузопур. Не содержит формальдегида. |
| 1.1. Области применения | - Изготовление красителей при разбавлении лаковой основой 131001 в качестве красителя для распыления, вальцами -растворителем НЦ 1 при постояной циркуляции системы в соотношении 1:10 - Прозрачно оттенять лаки: нитро и кислотные лаки при добавлении в лак до 10-15%; полиуретановые лаки при добавлении в лак до 5%. (Не пригоден для придания оттенков водорастворимым, маслосодержащим лакам) |  |
| 1.2. Ассортимент | НЦ черный ................................................................................ бордо ........................................................................................ Р 10 .......................................................................................... Р 11 ........................................................................................... Р17 ........................................................................................... Р 21 ........................................................................................... Р 30 .......................................................................................... Р 33 ........................................................................................... Р 35 ........................................................................................... Р 36 ............................................................................................ Р 37 ........................................................................................... Р 40 ........................................................................................... Р 43 ........................................................................................... Р 44 ............................................................................................ Р 45 ........................................................................................... Р 46 .......................................................................................... | № рецептуры 131703 131707 131710 131711 131717 131721 131730 131733 131735 131736 131737 131740 131743 131744 131745 131746 |
| Фасовка | Одноразовые ёмкости по 1л Лузоколор 1317 |  |
| 2. Спецификация | Связующее вещество | НЦ |
|  | Поставочная вязкость (DIN вискозиметром (4 мм) | 11-18 с (в зави-сим. от оттенка) |
|  | Содержание сухого остатка | в зависимости от оттенка |
|  | Минимальная температура при нанесении и сушке | 15( С |
|  | Срок хранения (20( С) в закрытой оригинальной упаковке | 12 месяцев |
|  | Максимальная влажность воздуха при нанесении и сушке | 70% |
|  | Точка воспламенения | > 23( С |
| 3. Выработка | Перед применением хорошо перемешать! |  |
| 3.1 Данные | Вид нанесения | Разбавление |
| применения | воздушный | Органическим растворителем |
|  | безвоздушный | Органическим растворителем |
|  | комбинированный | Органическим растворителем |
|  | вальцами | Органическим растворителем Соответсвенно л/к системы последующего покрытия (НЦ 1 ПУР1/2) |

| 3.2. Очистка прибора | Сразу же после окончания работ растворителем НЦ 1 |
| --- | --- |
| 4. Указания по технологии | Нижеследующие сведения являются руководством и примерами для применения. Индивидуальные методы применения могут иметь от них отклонения. |
| 4.1 Подложка | Изделия из древесины всех видов в мебельном производстве и при внутренних отделочных работах. |
| 4.2 Предварительная обработка | Подложка должна быть сухой и чистой, свободной от пыли, загрязнений, влажности, жира, масла и подобного. Влажность дерева не должна составлять более чем 15%. |
| 4.3 Технология нанесения | Лузоколор наносить в зависимости от желаемого эффекта окраски. Последующее нанесение без промежуточной шлифовки многослойного лака Лузоцелл, Лузопур или Лузомин. |
| 5. Меры безопасности | См. действующий информационный лист по мерам безопасности (EG-Sicherheitsdatenblatt) . |
| 6. Специальные указания | Предохранять упаковки от попадания прямых солнечных лучей. |